前   言

为加快推进我市装配式建筑的发展，规程编制组经广泛调查研究，认真总结国内装配式剪力墙项目的实践经验，参考有关国际标准和国外先进技术，并在广泛征求意见的基础上，制定本技术规程。

本规程主要技术内容是：总则，术语和符号，基本规定，材料，套筒剪力墙设计要求，构件制作与运输，预制构件安装，验收规定。

本规程主要特点：1.适用于居住建筑和公共建筑的灌浆套筒剪力墙；2.明确了灌浆套筒剪力墙水平接缝的设计要求，增加了单排套筒剪力墙的技术要求；3.明确了灌浆套筒剪力墙的生产要求；4.提出“先座浆后灌浆”的施工要求；5.强调了钢筋套筒灌浆连接的技术要求；6.通过对比试验法进行质量验收的规定。

本规程由深圳市建筑产业化协会负责管理，由深圳市现代营造科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送深圳市现代营造科技有限公司（地址：广东省深圳市福田区彩田路中银大厦B座12D，邮政编码：518000，电话：0755-83558535）。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目   次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	4

3 基本规定	5

4 材料	6

4.1一般规定	6

4.2 混凝土、钢筋和钢材	6

4.3套筒及连接材料	6

4.4 其他材料	7

4.5材料管理	8

5 套筒剪力墙设计要求	9

5.1 一般规定	9

5.2 建筑平面设计	9

5.3 立面、外墙设计	9

5.4 剪力墙的设计技术要求	10

6 构件制作与运输	12

6.1 一般规定	12

6.2工艺试验和检验	12

6.3灌浆套筒剪力墙制作与验收	12

6.4预制构件运输	13

7 预制构件安装	15

7.1一般规定	15

7.2安装与连接	15

8验收规定	18

附录A 座浆料性能指标	21

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

条文说明	25

# 1 总则

### 为保证灌浆套筒混凝土剪力墙结构的施工质量，做到安全可靠、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

### 本规程适用于深圳地区采用灌浆套筒的装配式混凝土剪力墙结构设计、生产、施工及验收。

### 灌浆套筒剪力墙的安装施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

### 灌浆套筒剪力墙

采用灌浆套筒连接纵向钢筋的预制混凝土剪力墙构件,简称套筒剪力墙。

### 夹芯保温外墙

在内外两层钢筋混凝土中夹入保温材料，通过保温拉结件把内叶墙、外叶墙和保温层复合成整体外墙，称为夹芯保温外墙。当内叶墙为灌浆套筒剪力墙时，简称夹芯保温套筒剪力墙。

### 钢筋套筒灌浆连接

在金属套筒中插入需要连接的带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过硬化后灌浆料拌合物的传力作用，使上下层钢筋及套筒连接成一个整体的钢筋对接连接方式，简称套筒灌浆连接。

### 钢筋连接用灌浆套筒

采用铸造工艺或者机械加工工艺制造，用于钢筋套筒灌浆连接的金属套筒，简称灌浆套筒。灌浆套筒可分为半灌浆套筒和全灌浆套筒。

### 半灌浆套筒

一端采用灌浆方式连接，另一端采用机械连接的灌浆套筒。

### 全灌浆套筒

两端均采用灌浆方式连接的灌浆套筒。

### 钢筋连接用套筒灌浆料

以水泥为基本材料，并配以骨料、外加剂及其他材料混合而成的用于钢筋套筒灌浆连接的干混料，简称套筒灌浆料。

### 灌浆料拌合物

把灌浆料按规定比例加水搅拌后，具有规定的流动性、早强、高强及硬化后具有微膨胀性能的浆体。

### 填缝座浆料

以水泥为基本材料，并配以骨料、外加剂及其他材料混合而成的用于剪力墙下填缝的干混料，简称座浆料。

### 座浆砂浆

把填缝座浆料按规定比例加水搅拌后，具有规定的和易性、早强、高强及硬化后具有微膨胀性能，用于摊铺填充在剪力墙下接缝部位的砂浆。

### 混凝土抗剪粗糙面

预制剪力墙结合面上用于抗剪的凹凸不平或骨料显露的表面，简称粗糙面。

### 连通腔连续灌浆法

在剪力墙安装完成后，把墙下接缝四周进行封堵，使灌浆套筒与墙下接缝形成连通的空腔，从一个灌浆孔用压力注入灌浆料拌合物充满整个空腔的灌浆作业方法。

### 座浆后逐个灌浆法

在墙下接缝位置摊铺座浆砂浆，在伸出的钢筋上放置套筒防堵垫片，套筒剪力墙安装座实后，逐个从灌浆套筒的灌浆孔注入灌浆料拌合物充满灌浆套筒的灌浆作业方法。

### 套筒防堵垫片

采用逐个灌浆法时，套在连接钢筋上，放在座浆砂浆顶面用于防止砂浆进入灌浆套筒的弹性垫片。

### 标高限位垫片

为了保证套筒剪力墙的标高位置准确，在预制剪力墙安装定位过程中，用于调整剪力墙底标高满足设计和规范要求的刚性垫片。

### 安装定位器

为了保证剪力墙安装位置准确，提前固定在楼面上与墙体安装位置相平齐的定位装置，使墙板紧贴定位器落下后准确定位。

### 调节斜支撑

墙板吊装就位后，为了临时固定并调节墙板的垂直度，安装在墙板和楼地面之间具有伸缩调节功能的斜撑杆，一端临时固定在墙板上，另一端临时固定在楼地面。

### 压力灌浆机

对墙下缝隙和灌浆套筒内充盈灌浆料拌合物时，用于灌浆施工的压力灌浆设备，一般为气压式或者螺杆式灌浆机。

### 保温拉结件

穿过夹芯保温外墙的保温层，锚固于两层混凝土内的连接器，在内外叶墙之间传递弯矩和剪力，一般由GFRP材料或不锈钢材料制成。

## 2.2 符号

### 材料性能

|  | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值； |
| --- | --- | --- |
| 、 | —— | 普通钢筋的抗拉、抗压强度设计值。 |

# 3 基本规定

### 在装配式建筑构件详图设计时，应综合考虑建筑、结构、设备、装修等专业之间的内容，设计图纸应包括构件的模板图、配筋图，模板图中应反映预留预埋并标注定位尺寸。

### 装配式剪力墙结构设计时，应综合考虑预制构件的生产、施工、验收方法，确保构件生产质量和安装完成后的结构质量。

### 灌浆套筒剪力墙的最小厚度应大于140mm，可采用单排钢筋受力或双排钢筋受力的设计，当竖向受力钢筋设计采用轴心单排布置时，应在墙面双侧配置抗裂钢筋网片，或在构件中施加先张法预应力。

### 灌浆套筒剪力墙的竖向受力钢筋连接应满足《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355中规定的I级接头要求，预制构件生产前应对钢筋灌浆套筒接头进行工艺性检验。

### 灌浆套筒剪力墙下的水平接缝应满足抗压、抗剪和延性要求。

### 灌浆套筒剪力墙设计应明确安装施工的方法，宜优先采用座浆法施工，当具有可靠的质量保证措施时，可采用连通腔连续灌浆法施工。

### 预制构件深化设计的深度应满足建筑、结构和机电设备等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求，对储存、运输的临时受力工况，应进行受力验算并满足裂缝宽度要求。

### 灌浆套筒剪力墙的生产应建立完整的质量管理制度，构件生产前应针对灌浆套筒和套筒连接外露钢筋的定位制定专项技术方案，方案中应包括物料采购管理、设备管理、构件生产质量管理与验收管理、成品保护管理的控制措施。

### 灌浆套筒剪力墙的施工安装应制定全面的施工组织设计，施工组织设计应根据项目特点制定合理的进度计划、运输方案、施工方案、成品保护方案、质量和安全保证措施，采用连通腔灌浆方案时，应针对边缝或分仓封堵以及灌浆过程制定专项技术方案，经业主或监理审批后执行。

# 4 材料

## 4.1一般规定

### 本章适用于灌浆套筒剪力墙工程材料的订货、验收检验、存储管理。

### 灌浆套筒剪力墙工程所用的材料应符合设计文件和现行有关标准的规定，并具有质量合格证明文件，经进场检验合格后方能使用。

### 材料使用单位应制定材料的管理制度，做到订货、存放、使用的规范化。

## 4.2 混凝土、钢筋和钢材

### 混凝土、钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计规范》GB 50017的规定。

预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30；预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；现浇混凝土的强度等级不应低于C25。

### 钢筋的选用应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。普通钢筋采用套筒灌浆连接时，钢筋应采用热轧带肋钢筋。

### 钢筋焊接网应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定。

### 预制构件吊装用吊钉或内埋式锚栓的材料应符合国家现行相关标准及产品应用技术手册的规定，自制吊钩应采用未经冷加工的HPB300级钢筋制作。

## 4.3套筒及连接材料

### 钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 的规定，套筒产品表面应有规格型号的标识。

### 钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定，灌浆料包装应有产品型号标识及使用说明。

### 钢筋锚固板的材料应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定，锚固板产品表面应有规格型号的标识。

### 受力预埋件的锚板及锚筋材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。专用预埋件材料、连接用焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件的材料应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《钢结构焊接规范》GB50661和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18等的规定。

### 夹芯外墙板中内外叶墙板的拉结件应符合下列规定：

1  非金属复合材料和不锈钢拉结件应具有规定的承载力、变形和耐久性能。

2  非金属复合材料的拉结件定型产品应对杆件原材料进行力学性能的试验检测，检测报告应包括弯曲强度、弯曲弹性模量、剪切强度、抗拉强度、抗拉弹性模量五项指标；并检测产品与混凝土锚固后共同工作能力指标，包括单个拉结件在混凝土总中的锚固抗剪承载力、单个拉接件在混凝土中的锚固抗拔承载力；

3  FRP拉结件应进行耐久性试验检测，模拟一百年寿命的抗拉强度剩余值不低于原材检验报告的85%。

4  不锈钢拉结件定型产品应对原材进行力学性能的试验检测，检测报告应包括抗剪强度、抗拉强度、屈服强度、拉伸弹性模量四项指标；与混凝土锚固后具有共同工作的能力，力学性能应经过试验验证，提供单个抗剪型拉接件的锚固抗剪承载力、单个抗拔型拉结件的锚固抗拔承载力；

5  拉结件应具有较低导热系数，应对材质进行导热系数检测，满足夹芯外墙板的节能设计要求。

### 灌浆套筒接头所采用的灌浆套筒和高强度灌浆料应有完整有效的型式检验报告，经过工艺检验合格后方可用于构件制作、现场灌浆。

### 座浆料宜采用成品干混砂浆，产品性能符合《预拌砂浆》GB/T 25181的要求，应提供完整有效的型式检验报告，并经复检合格后方可用于现场施工，为了防止砂浆的干缩变形形成裂缝，座浆砂浆应具有微膨胀无收缩的性能，并能够保水增塑，性能指标详见本规程附录A。

## 4.4 其他材料

### 套筒剪力墙的外墙板接缝处密封材料应符合下列规定：

1  密封胶应与混凝土或密封胶界面剂具有良好的粘接性能，符合规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶尚应具有防霉、防水、耐候、可涂饰等性能，应选择不污染、低VOC排放的胶材。

2  硅烷改性聚醚树脂、聚氨酯、硅酮建筑密封胶材料的性能应符合国家现行标准《混凝土建筑接缝有密封胶》JC/T881的规定，并按照《建筑密封材料试验方法》GB/T13477进行材料检测；

### 灌浆套筒夹芯剪力墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040 W/(m·K)，体积比吸水率不宜大于0.3%，燃烧性能不应低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B2级的要求。

### 套筒剪力墙的室内外密封胶材料污染物含量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。

### 用于室外混凝土接缝的耐候密封胶应经过现场试验，检查固化时间、与涂料的相容性合格后，方可正式施工。

## 4.5材料管理

### 材料存储及成品管理应有专人负责，管理人员应经培训后上岗。

### 材料入库前应进行检验，可核对材料的牌号、规格、批号、质量证明文件、中文标志和检验报告等，检查表面质量、数量、包装等。

### 材料储存条件应符合厂家说明书的要求，具有必要的防雨、防潮、防晒措施，灌浆料、座浆料和密封胶超过保质期后严禁使用。

# 5 套筒剪力墙设计要求

## 5.1 一般规定

### 灌浆套筒剪力墙宜采用主体结构、装修和设备管线的装配化集成技术。

### 灌浆套筒剪力墙及水平接缝应满足抗压和平面内抗弯、抗剪等承载力要求。

### 灌浆套筒外剪力墙应满足《公共建筑节能设计标准》SZJG9、《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG10、《建筑节能工程施工验收规范》SZJG31的技术要求。

### 建筑的体形系数、窗墙面积比、围护结构的热工性能等应符合节能要求。

### 建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。

## 5.2 建筑平面设计

### 采用灌浆套筒剪力墙的装配式建筑宜选用大开间、大进深的平面布置，并应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定。

### 灌浆套筒剪力墙的布置应上、下连续，门窗洞口宜上下对齐、成列布置，其平面位置和尺寸应满足结构受力及预制构件设计要求；灌浆套筒剪力墙不宜采用飘窗的设计，不应设计转角窗。

## 5.3 立面、外墙设计

### 灌浆套筒外剪力墙设计应满足建筑外立面多样化和经济美观的要求。

### 灌浆套筒外剪力墙的外立面装饰宜采用耐久、不易污染的材料。当构件生产时需要把外立面装饰一体成型时，宜采用反打工艺生产，采用构件装饰一体化技术的外墙饰面材料，其规格尺寸、材质类别、连接构造应在施工图中进行详细设计，并进行工艺试验验证。

### 灌浆套筒外剪力墙，当采用夹芯保温构造形式时，外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法，并应符合下列规定：

1  墙板水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造；

2  墙板竖缝可采用平口或槽口构造；

3  板缝空腔宜设置导水管排水。

### 灌浆套筒剪力墙的结构直接外露时，防水构造做法与现浇结构相同。

## 5.4 剪力墙的设计技术要求

### 灌浆套筒剪力墙竖向布置应连续、均匀，应避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向突变，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

### 灌浆套筒剪力墙采用单排配筋时，应对平面外受力进行验算。

### 灌浆套筒剪力墙的水平接缝宜采用座浆砂浆填充，座浆料设计强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。采用现场配合比自制的座浆砂浆时，应提高一至二个强度等级。

### 灌浆套筒剪力墙上下层连接的竖向受力钢筋水平间距不得大于300mm。

### 剪力墙的边缘部位采用预制或者部分预制时，边缘构件的钢筋应采用灌浆套筒逐根连接。

### 预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应符合耐久性要求。

### 预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂设计状况下的施工验算，应将构件自重标准值乘以动力系数后作为等效静力荷载标准值。构件运输、吊运时，动力系数宜取1.5；构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取1.2。

### 预制构件进行脱模验算时，等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数与脱模吸附力之和，且不宜小于构件自重标准值的1.5倍。动力系数与脱模吸附力应符合下列规定：

- 动力系数不宜小于1.2；

- 脱模吸附力应根据构件和模具的实际状况取用，且不宜小于1.5kN/m2。

### 剪力墙中外露预埋件凹入表面的深度不宜小于10mm，露出在室外环境时宜采用不锈钢材质或镀锌材质。

### 预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm，套筒之间的净距不宜小于套筒外径，且不应小于35mm。

### 预制剪力墙的顶部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面；当预制剪力墙采用座浆法施工时，墙底宜设计为粗糙面。

### 预制构件纵向钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固；当直线锚固长度不足时，可采用弯折、机械锚固方式，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

# 6 构件制作与运输

## 6.1 一般规定

### 本章适用于灌浆套筒剪力墙生产过程中的钢筋灌浆套筒组装、保温及拉接件安装、构件装饰面、露骨料粗糙面的制作施工。

### 进行灌浆套筒和钢筋连接的操作人员、质检人员应经过培训取得合格证，并对钢筋灌浆套筒接头进行工艺检验合格后方可持证上岗。

### 在夹芯保温墙板生产前，应对拉结件在混凝土中的锚固抗剪承载力、锚固抗拔承载力进行工艺检验，检验结果符合设计要求后方能进行正式生产。

### 对清水混凝土表面、图案混凝土表面、装饰混凝土表面、露骨料混凝土表面的制作，应进行工艺试验，工艺试验符合设计要求后方能进行正式生产。

### 灌浆套筒剪力墙构件生产前，应熟悉设计文件和构件深化设计详图，做好各道工序的工艺准备和材料准备，编制构件生产工艺文件。

## 6.2工艺试验和检验

### 灌浆套筒钢筋接头组装操作工艺中的钢筋切断下料、钢筋剥肋滚轧、钢筋丝头质量检查、钢筋与套筒的组装应严格按照《钢筋机械连接技术规程》JGJ107中的相关要求进行，并制作不少于三个灌浆套筒接头进行抗拉试验，钢筋套筒灌浆接头的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值，且破坏时应断于接头外钢筋。

### 应制作试件检验保温拉接件在混凝土中的锚固承载力，锚固抗剪和锚固抗拔试件均不少于三个，检测结果应不低于设计要求的承载力。

### 当设计有清水混凝土表面、图案混凝土表面、装饰混凝土表面、露骨料混凝土表面要求的，应制作不少于一件工艺试验的试件，试件面积不小于1m2，经设计单位确认效果合格后，方可进行批量生产。

### 对于首次生产和施工，宜选取有代表性的单元或部位进行试制作、试安装、试灌浆。

## 6.3灌浆套筒剪力墙制作与验收

### 用于灌浆套筒连接的钢筋应采用切割机下料，并保证端部平齐，长度误差满足0~5mm要求。

### 半灌浆套筒的钢筋加工、接头安装、接头质量检验应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107第6章、第7章的规定。

### 灌浆套筒剪力墙的灌浆套筒和伸出的连接钢筋需采用套筒定位工装进行精准定位，套筒定位工装与套筒内壁应紧密配合，构件模具应根据定位工装的尺寸进行精确打孔，尺寸误差应小于2mm。

### 灌浆套筒剪力墙的水平钢筋被开关插座盒截断时，应采取对被截断钢筋进行补强的措施，补强钢筋与被截断钢筋的搭接长度不小于钢筋直径的35倍。

### 预制构件的起吊埋件宜采用专用埋件，宜选用内置隐藏式吊钉或专用锚栓的形式，起吊埋件的额定荷载应根据厂家手册选定。

### 起吊埋件在混凝土中不满足完整破坏锥漏斗要求时，应采取加强锚固措施，用横穿加固钢筋加深锥漏斗深度，加固钢筋的拉应力不应大于钢筋抗拉强度设计值的1/3，伸入混凝土中的长度应满足锚固长度要求。

### 夹芯保温墙板的保温层和拉接件应按照设计的排版图纸布置，保温板应预先钻孔，下层混凝土的坍落度不应小于120mm，必须在初凝前插入保温拉接件并完成上层混凝土的钢筋和埋件布置，下层混凝土初凝后严禁扰动拉结件。

### 灌浆套筒剪力墙与现浇混凝土接触的表面露骨料深度应以混凝土石子粒径的1/3~1/2为宜。

### 灌浆套筒剪力墙的隐蔽工程检查和质量验收应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求。

## 6.4预制构件运输

### 预制构件运输前应勘查和规划运输线路，预防超出路面、桥梁、涵洞的通行限制。

### 构件运输车辆在转弯和颠簸路段应放慢车速，宜平缓起步、匀速前进。

### 灌浆套筒剪力墙采用立放装载运输时，应采用专用运输架，并具有临时安全措施，把构件与车架绑扎牢靠；采用平放运输时不得超过6层，构件之间应填充弹性减震垫，防止构件碰撞和车辆倾覆。

### 夹芯保温外墙设计有内高外低的企口时，当构件在储存和运输过程采用直立放置时，外叶墙应保持悬空状态，严禁使外叶墙承受内叶墙的自重。

### 预制构件的装载顺序应进行合理规划，以减少二次倒运的次数。

# 7 预制构件安装

## 7.1一般规定

### 本章适用于预制构件的现场吊装施工、灌浆操作和现浇连接。

### 灌浆套筒的钢筋连接应采用由接头型式检验确定的相匹配的灌浆套筒和灌浆料。

### 灌浆套筒剪力墙施工应编制专项施工技术方案，灌浆施工的操作人员应经过专业培训合格后上岗。

### 对于首次施工，宜选择有代表性的单元或部位进行试制作、试安装、试灌浆。

## 7.2安装与连接

### 灌浆套筒剪力墙安装前，应对安装位置进行测量放线，并紧贴墙边线固定好安装定位器，校正楼地面插筋的平面位置，用标高限位垫片抄平底部定位标高，把杂物和灰尘清理干净，提前洒水湿润安装位置，并不得有积水。

### 灌浆套筒剪力墙进场时应进行质量验收，核对构件类型、编号、外形尺寸，应检查灌浆孔和出浆孔的连通性，将灌浆套筒空腔内的杂物清理干净，并进行透光或透气检查。

### 构件安装前，应对下层楼面外露的连接钢筋的位置、尺寸偏差进行检查和矫正，并应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355中表6.3.3的规定。

### 构件安装和灌浆方式应符合下列规定：

- 灌浆套筒剪力墙与现浇部位水平相接时，应先安装剪力墙，在墙板下填充缝隙的座浆料或灌浆料达到一天以上强度时，方可进行现浇部位的钢筋绑扎和模板支设，以防扰动灌浆料和座浆料。

- 墙下接缝采用座浆法施工时，应在安装位置处满铺座浆砂浆，座浆砂浆应修整成沿墙体中心线中间高、两侧低，在每根连接钢筋上安装套筒防堵垫片，墙板落下后应保证缝隙被完全挤密并从墙边溢出砂浆，如发现有未溢出砂浆的部位应立即返工重新安装，当墙下砂浆初凝后即可对灌浆套筒进行逐个灌浆，也可待现浇部位浇筑完成后再对套筒进行逐个灌浆。

- 当采用连通腔连续灌浆法时，应合理划分连通腔区域，对各区域的墙下空腔用填缝砂浆进行封堵，每个区域除预留灌浆孔、出浆孔和排气孔外，不应漏浆；同一区域内任意两个灌浆套筒的间距不得超过1.5m；用于封堵的填缝砂浆强度等级不得低于所连接的构件混凝土强度等级。

- 灌浆套筒剪力墙的纵向钢筋连接宜采用逐个灌浆法施工，在有质量可靠保证的前提下，允许采用高强度灌浆料填充施工。

- 灌浆施工时，环境温度应符合灌浆料产品使用说明书要求，灌浆料应在加水后30min 内用完；散落的灌浆料拌合物不得二次使用，剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用。

- 灌浆套筒剪力墙的安装和灌浆操作施工，应进行全过程旁站监督，并做好质量检查记录。

### 灌浆套筒剪力墙安装时，墙下临时承重的标高限位垫片应满足以下要求：

1 垫片应具有足够的强度和刚度，宜采用钢板或硬塑料制作垫片。

2 垫片宜采用两组，不宜超过三组，垫片应放置在墙板重心线两侧对称的位置，并具有定位标识。

3 垫片处的混凝土局部受压应按下式验算：

Fl≤f´cAl             （7.2.5）

式中：Fl作用在垫片上的压力值，可取1.5倍构件自重；

Al 垫片的承压总面积，多于两个垫片按两个计算；

f´c垫片上的构件及垫片下混凝土轴心抗压强度设计值的较小值。

### 灌浆套筒剪力墙安装应符合下列规定：

1每块墙板应设置不小于一根斜支撑杆，用于调节墙板垂直度和保持墙板临时稳定性，斜支撑的合力点必须位于墙板形心和重心线范围内，调节垂直度的斜支撑杆在墙板上的临时固定点应大于构件高度的2/3，且高于重心点，应验算墙板在风荷载作用下的抗倾覆稳定性；

2 在完成墙板垂直度调整后，严禁随意松动斜支撑杆。

采用连通腔连续灌浆法对墙下缝隙与灌浆套筒一起灌浆时，应对各联通灌浆区域采用座浆料进行独立封堵，封堵完成后应对砂浆面进行覆盖，并洒水养护不少于24小时后方可进行灌浆，封堵砂浆的强度等级不应低于墙板和楼地面的混凝土强度等级。

3 连通腔灌浆宜采用压力灌浆设备进行连续灌浆，开放所有的出浆孔，选取一个固定的灌入孔持续灌入，观察到全部出浆孔溢出浆料时，逐个塞严出浆孔，直至灌浆结束，对于没有浆料溢出的灌浆孔，应做好标记及时采取补救措施，严禁弄虚作假。

4 座浆后逐个灌浆法宜采用手动灌浆枪进行操作，在每个灌浆套筒的灌浆孔注入灌浆料拌合物，当出浆孔溢出时及时塞严出浆孔，拔出灌浆枪后立即塞严灌浆孔。

5 套筒内完成灌浆后，待灌浆料初凝超过2小时后，方可拔出灌浆孔和出浆孔的堵塞头，并保留原状，在完成灌浆质量验收前，严禁二次堵塞。

对于经检查灌浆不合格的孔洞，应在灌浆料凝固前查明原因，及时采取补救措施。

# 8验收规定

### 采用钢筋灌浆套筒的剪力墙结构验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定，可划入装配式结构分项工程。

### 工程应用套筒灌浆连接接头时，应由该接头提供单位提供有效的型式检验报告。验收时应核查下列内容：

1 工程中应用的各种钢筋强度级别、直径对应的型式检验报告应齐全，报告应合格有效；

2 型式检验报告的送检单位与现场接头提供单位应一致；

3 型式检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺寸，灌浆料型号与现场使用的产品应一致；

4 型式检验报告应在有效期内，可按灌浆套筒进厂（场）验收日期确定；

5 报告内容应包括JGJ355附录A规定的所有内容。

### 灌浆套筒进厂（场）时，应抽取套筒采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头，并进行抗拉强度检验，检验结果应符合JGJ355第3.2.2 条的有关规定。

### 检查数量：同一原材料、同一炉（批）号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，检验批量不应大于1000 个，每批随机抽取3 个灌浆套筒制作对中连接接头，并应制作不少于1 组灌浆料强度试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

### 灌浆套筒进厂（场）时，按抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差，检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 及JGJ355第3.1.3条的有关规定。

检查数量：同一原材料、同一炉（批）号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，检验批量不应大于1000 个，每批随机抽取10 个灌浆套筒。

检验方法：观察，尺量检查。

### 灌浆料进场时，应按照产品说明书的要求对灌浆料拌合物30min流动度、泌水率及3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差进行检验，检验结果应符合JGJ355第3.1.4 条的有关规定。

检查数量：同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一批，每批按现行行业标准《钢筋套筒连接用灌浆料》JG/T408 的有关规定随机抽取灌浆料制作试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

### 灌浆施工前，应在现场用制作构件接头的套筒和钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，当更换钢筋生产企业，或钢筋的外形尺寸有变化时，或更换灌浆操作人员时，应再次进行工艺检验。接头工艺检验应符合JGJ355第7.0.5条的规定。

### 灌浆套筒剪力墙的进场验收应按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规定》GB50204的有关规定。

### 灌浆施工中，灌浆料的28d抗压强度应符合JGJ355第3.1.3条的有关规定。用于检验抗压强度的灌浆料试件应在施工现场制作，并采取标准养护条件进行养护。

检查数量：每工作班取样不得少于一次，每个楼层取样不得少于三次。每次抽取1组40mm*40mm*160mm的试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆施工记录及抗压强度试验报告。

### 套筒灌浆应密实饱满，所有出浆孔均应出浆。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查灌浆施工记录。

### 当施工过程中灌浆料抗压强度、灌浆质量不符合要求时，应由施工单位提出技术处理方案，经监理、设计单位认可后，进行对比试验检测，如果灌浆套筒接头经过对比试验检测能够满足《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355规定的I级接头性能要求时，可以进行验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查对比试验报告。

### 如果施工过程中灌浆料抗压强度、灌浆质量不符合要求，经对比试验检测灌浆套筒接头不能满足《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355规定的I级接头性能要求时，应经原设计单位复核是否满足结构性能要求，如果经过设计复核可以满足结构性能要求，可以进行验收；如果经过设计复核不能满足结构性能要求时，应由设计单位出具结构加固方案并进行专家论证，经过结构加固后重新进行验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查专家论证意见、加固施工记录。

# 附录A 座浆料性能指标

## （规范性附录）

A.0.1  采用座浆后逐个灌浆法安装灌浆套筒剪力墙时，宜采用专业生产厂生产的成品干混砂浆制作座浆料，座浆料强度等级应大于预制剪力墙构件和楼面结构的设计混凝土强度等级，且成品干混砂浆的标号不应低于M30，产品性能应符合表A.0.1要求。

表A.0.1灌浆套筒剪力墙水平接缝用座浆料性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 保水率（%） | ≥88 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70 |
| 砂浆稠度损失率 | ≥200 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70 |
| 抗压强度（MPa） | 1d | ≥5 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70 |
|  | 3d | ≥ 10 |  |
|  | 28d | ≥ 30 |  |
| 最大氯离子含量（％） | 0.06 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077 |

A.0.2  座浆料应按照厂家说明加水拌至，拌合物硬化后1d强度应不小于5MPa，3d强度应不小于10MPa，且28d强度不宜小于40MPa。

A.0.3  座浆料采用成品干混砂浆时，产品应提供有效的型式检验报告，经过复检合格后方可用于工程。

# 本规程用词说明

### 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

### 2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

# 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1 《混凝土结构设计规范》GB 50010

2 《建筑抗震设计规范》GB 50011

3《建筑防火设计规范》GB 50016

4 《钢结构设计规范》GB 50017

5 《钢结构焊接规范》GB 50661

6 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

7 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

8 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

9 《建筑工程施工组织设计规范》 GB/T 50502

10 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

11 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355

12 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

13 《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398

14 《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408

15 《预拌砂浆》GB-T 25181-2010

16 《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T881

17 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448

18 《建筑密封材料试验方法》GB/T13477

19 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

20《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

21 《公共建筑节能设计标准》SZJG 9

22 《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 10

23 《建筑节能工程施工验收规范》SZJG 31

深圳市建筑产业化协会团体标准

灌浆套筒剪力墙安装施工技术规程

条文说明

编制说明

在本规程修订过程中，规程编制组进行了广泛的调查研究，根据国内对《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的实施过程中存在的问题，查阅了大量国外相关文献和资料，认真总结了灌浆套筒剪力墙技术在我国工程实践中的经验和教训，开展了各项相关的专题研究工作，参考国外先进标准，与我国相关标准进行了协调，完成本规程制订编制。

为便于广大设计、施工、科研、检测、监理等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但条文说明不具备与标准正文同等的效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目   次

1 总则	27

2 术语和符号	28

2.1 术语	28

3 基本规定	30

4 材料	32

4.1一般规定	32

4.2 混凝土、钢筋和钢材	32

4.3套筒及连接材料	32

4.4 其他材料	33

4.5材料管理	34

5 套筒剪力墙设计要求	35

5.1 一般规定	35

5.2 建筑平面设计	35

5.3 立面、外墙设计	35

5.4 剪力墙的设计技术要求	36

6 构件制作与运输	37

6.1 一般规定	37

6.2工艺试验和检验	37

6.3灌浆套筒剪力墙制作与验收	37

6.4预制构件运输	38

7 预制构件安装	39

7.1一般规定	39

7.2安装与连接	39

8验收规定	42

附录A 座浆料性能指标	45

# 1 总则

1.0.1  深圳市的民用建筑以高层和超高层为主，并以剪力墙结构居多，灌浆套筒剪力墙是重要的装配式结构技术体系之一，灌浆套筒钢筋连接技术始于美国上世纪60年代末，并在美国、日本、加拿大、新西兰、新加坡、台湾等地区广泛应用，技术非常成熟，只要管理好施工质量，灌浆套筒剪力墙的受力性能可以等同于现浇剪力墙。这一技术在国内也已有近十年的研究和应用，也是《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014推荐的主要灌浆技术之一，深圳地区已经开始在装配式项目中进行应用。

2012年以来，深圳企业对灌浆套筒钢筋接头技术进行深入研究，对比研究国内外灌浆套筒接头技术、剪力墙的配筋设计、材料、构件生产、施工方法，学习借鉴国外及国内的先进技术和经验，研究符合深圳工程特点的灌浆套筒混凝土剪力墙技术。

1.0.2  由于装配式建筑具有技术前移、管理前置的特点，不同的设计方法对构件的生产工艺、安装质量有较大的影响，因此本规程包括部分设计阶段的内容。

1.0.3  本规程未明确的有关设计、施工要求，需要符合国家和行业现行有关标准的要求。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1  剪力墙竖向钢筋的连接方法有多种，灌浆套筒钢筋连接技术是预制剪力墙主要的连接技术之一。

2.1.2  根据夹芯保温墙板的受力特征，可以分为非组合受力、组合受力和部分组合受力三种类型，当外叶墙不参与结构受力分配时，称为非组合夹芯保温外墙，此时外叶墙仅承受风荷载，且自重、风荷载、地震作用通过保温拉结件传递至内叶墙，在温度变化作用下外叶墙可以自由伸缩，与内叶墙产生微小的相对位移，能够释放内、外叶墙因温差而引起的温度应力防止混凝土开裂，使外叶墙成为保温层的保护层，可以与建筑同寿命，适用于高层建筑，是《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014推荐的夹芯保温外墙构造方法；如果外叶墙和内叶墙共同受力，形成一侧受拉、一侧受压，使两层混凝土都成为结构的一部分，就成为组合受力夹芯外墙，由于外叶墙是结构的一部分，会形成外叶墙带裂缝工作，降低了外叶墙的耐久性，一般只适用于单层建筑或非承重的外墙挂板。随着节能要求的不断提升，预制夹芯保温墙板在国内得到广泛应用，广东和深圳地区在高温夏季时，建筑的制冷负荷量非常巨大，主要是因为外墙热阻值过低，节能改进的空间较大，夹芯墙板应用的潜在市场很大，借鉴美国的经验，在北方地区夹芯墙板的保温层相对较厚，南方地区夹芯墙板的保温层厚度较薄，深圳地区如果采用20~30厚的XPS挤塑聚苯板，墙体热阻将比常规内保温砂浆技术提高三倍以上，将大大节省建筑使用期间的能耗。

2.1.3  钢筋、套筒、灌浆料拌合物共同作用才能实现连接。

2.1.4  灌浆套筒为钢筋灌浆连接的关键材料，因此其材料性能及力学性能应满足钢筋连接用灌浆套筒相关标准的技术要求。

2.1.5  半灌浆套筒丝扣端连接属于机械连接的范畴，钢筋的加工和连接应该满足《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的要求，该技术在国内应用非常成熟和普及。另一端属于灌浆连接的范畴，需要满足《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355的要求。

2.1.6  灌浆套筒两端的连接钢筋均采用插入方式，减少了丝扣连接加工的工序，在预制的水平梁之间进行钢筋的灌浆连接时，一般采用全灌浆套筒，全灌浆套筒也可用于预制剪力墙。

2.1.7  钢筋连接用套筒灌浆料为专用材料，比一般的水泥基灌浆料技术和性能要求更高，需要与灌浆套筒和钢筋进行匹配性试验检验，不可随意替代。

2.1.9  填缝座浆料需要具有很好的和易性，早强、高强，且无收缩，一般为标准配比的干混料，在现场只需要按照比例加水搅拌即可使用。

2.1.11  分为物理方法和化学方法两类，物理方法如凿毛、喷砂、高压水等方法，或采用带有花纹的模具，往往制作深度有限且均匀性不好。化学方法是在模具上涂刷具有缓凝性质的特殊专用药剂，在构件硬化后，用水冲洗去掉接触药剂的灰砂，使混凝土石子显露的技术方法，新旧混凝土结合面的性能更好。

2.1.12  目前国内普遍采用这一作法，如果对工人培训不足或者技术掌握不够，很容易由于封堵漏浆而造成套筒内灌不满的现象，并无法检查和检测构件接缝及灌浆套筒接头的实体质量，无法返工且难以补救，容易形成质量隐患，施工速度较慢、成本较高。

2.1.13  该方法在施工过程中，用观察法即可发现质量不足，便于及时返工调整，易于保证工程实体质量。该方法具有易操作、施工速度快，经济性较好等特点。

2.1.14  套筒防堵垫片可采用弹性胶垫、弹簧和环形的金属垫片，现目前国内普遍采用弹性胶垫。

2.1.15  在墙下接缝的座浆料或灌浆料硬化之前，临时承受墙体自重的硬质垫片，用于限制墙体安装标高，需要在安装前放置并调平。

2.1.16  用于限定墙板安装位置的90度直角金属架，俗称“7字码”，需要提前固定，以方便墙板准确定位。

2.1.17  在尚未连接的墙板和楼地面之间，用一根可调节长短的斜杆在两端分别固定，可以调整墙板的垂直度，并利用三角形稳定原理保持墙板的临时稳定。

2.1.18  螺杆式灌浆机容易堵塞，维修和清洗很不方便，故障率很高，密闭气压式灌浆机故障率很低。

2.1.19  夹芯保温外墙的内叶墙常年温差变化较小，尺寸受温差影响小，外叶墙每昼夜和季节性温差很大，因此尺寸受温差变化影响很大，如果墙板的热胀冷缩受到限制时，会产生很大的温度应力，拉结件必须能够产生弹性变形才能释放外叶墙的温度应力，防止外叶墙开裂渗水，有效提高建筑寿命。如果拉结件的侧向刚度很大，就不能适应墙板的伸缩，会造成外叶墙开裂。

# 3 基本规定

3.0.1  装配式建筑具有“技术前移、管理前置、细节决定成败”的特点，并且半成品的构件需要预先成型，难以返工改造，因此构件的详图设计非常重要，各专业的内容在工厂内进行集成化生产，过程中进行设计变更的机会极少，对施工图设计提出了更高的要求。

3.0.2  设计时必须考虑构件的生产和施工安装因素，同时要考虑到质量控制和检验的因素，否则将难以实施。比如：连通腔连续灌浆法。

3.0.3  对于高层建筑的剪力墙宜采用双排钢筋受力，对于低层和多层建筑，如果采用剪力墙抵抗平面内水平力，剪力墙主要以抗剪为主，墙板不需要太大的厚度，可以采用配置单排受力钢筋的设计，此时钢筋的保护层较厚容易形成表面开裂，因此需要配置抗裂钢筋。单排配筋可以降低构件生产和施工的难度，易于保证构件和建筑实体质量。

3.0.4  灌浆套筒剪力墙一般在接头截面的钢筋接头率为100%，因此接头性能要求更高，必须满足I级接头的要求，按照《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355的要求，I级接头的型式检验报告应包括偏置抗拉性能的检测，以保证钢筋偏位至极限状态的受力安全，厂家应提供型式检验报告证明套筒和灌浆料产品配型符合I级接头技术要求。

工艺性检验用于验证构件生产和安装施工的工人是否掌握了技术要求，以及生产施工方案和质量保证措施的合理性。

3.0.5  墙下接缝必须饱满、密实，才能有效满足抗压和抗剪的要求，只要接缝的材料强度能够保证高于接缝两侧构件的混凝土强度时，接缝的承载力可以不再进行验算，灌浆套筒钢筋接头满足I级接头性能要求也是保证接缝延性的充分保证。

3.0.6  座浆法可以方便地观察接缝饱满度，易于保证接缝的质量，故优先推荐采用；连通腔连续灌浆法的连通腔封仓技术要求很高，仓内可能存在砂浆粉末，在灌浆时很容易造成套筒内空腔堵塞，并且一旦封仓料破裂会造成空腔泄压而无法灌满，再加上灌浆料的含水率较高，楼地面吸水后可能造成灌浆料体积萎缩较大，如果拌合物的膨胀率不足以补偿吸水收缩的体积，会在墙下形成水平缝，造成实体结构性能下降，既无法检测、也无法补救，存在质量安全隐患，本标准不推荐采用，当确有可靠证明能够保证结构实体质量时，允许采用连通腔连续灌浆法。所说的可靠证明，应该通过工艺试验的方法，并对实体质量进行验证。

从国内众多装配式剪力墙结构实施案例看，目前还没有对连通腔连续灌浆法的接缝质量进行检测和判定的方法，难以保证每一个项目的所有套筒全部灌满，而剪力墙是建筑抗侧力的主要构件，即使是局部的质量下降也有可能造成整栋建筑的结构性能下降，而灌浆套筒剪力墙的接缝是容易出现质量问题的薄弱环节，应该进行严格控制。

3.0.7  预制构件属于半成品，在储存、运输、安装过程中需要起吊，在临时的受力工况下，构件的受力作用可能超过持久设计状况、地震设计状况的受力作用，因此需要进行临时受力工况的验算，并控制裂缝宽度要求。

3.0.8  构件生产具有工业的特征，应该建立并严格贯彻质量管理制度，确保每一个构件产品达到质量合格，有效降低废品率提高经济性。上下剪力墙中预埋的灌浆套筒和外露钢筋应该同心同轴，位置偏差必须在本规范的范围内。构件在生产过程中应采取可靠的定位、固定措施以确保灌浆套筒位置的准确性，否则会造成施工现场安装困难，甚至无法安装，当偏差值超过套筒的容错范围，该预制构件应该报废。

3.0.9  施工组织设计非常重要，一般由总包单位进行全面的设计，制定相关的方案并经过审批后严格执行。

# 4 材料

## 4.1一般规定

4.1.1  灌浆套筒和构件钢筋、埋件等材料一般是供货到构件厂，现场钢筋和灌浆料一般是供货到工地现场，不同的产品供货周期、保质期、储存要求不同，因此对材料的管理存在差别，应建立合理的管理制度。在采购管理方面，灌浆套筒和套筒灌浆料一般应由同一套筒接头供应商提供，不宜对灌浆套筒和灌浆料分开采购，并核对套筒接头供应商提供的型式检验报告；当从不同供应商分开采购时，施工方就成为灌浆套筒接头的提供商，需要对工程重新做型式检验，不但会耽误工期，还有可能造成质量不合格、工程无法验收等严重后果。

灌浆套筒厂家提供的灌浆套筒接头合格型式检验报告对所有工程有效，工程施工单位对不同厂家的灌浆套筒和套筒灌浆料进行匹配检验，所取得的合格型式检验仅对具体的工程项目有效，对其余工程无效。

### 4.1.3  构件厂使用半灌浆套筒时，应该配套使用钢筋滚丝轮、螺纹检具、定位工装等工具。灌浆料为水泥基产品，受潮后容易变质，具有保质期，为了防止过期报废损失，应该做好供货计划，并加强保管措施。

## 4.2 混凝土、钢筋和钢材

4.2.4  在构件生产、运输、施工过程中，起吊埋件和吊具是预制行业应用最频繁的产品，国外均有成熟的配套产品，形成了系列的标准件产品，不但价格便宜、施工方便，并且安全性较好。国内还缺乏相关的技术标准，实际应用非常混乱，起吊过程的安全问题非常普遍，极易酿成安全事故。

因此，在设计阶段需要参考产品供应厂家的应用技术手册，并按照其技术要求使用。标准产品的安全系数宜大于3.0，在实际使用过程中起吊埋件破坏的情况较少，而因混凝土中锚固不足，造成混凝土破裂发生的事故较多，因此设计人员应对起吊埋件的使用进行详细说明并提出明确的技术要求。

对于自制的钢筋吊钩，为了保证材质的延性，不得冷拉后制作，并应保证使用应力不超过钢筋屈服强度的1/3。

## 4.3套筒及连接材料

4.3.5  保温拉接件材料的物理力学性能是夹芯外墙板产品质量的保证，同时产品与混凝土共同工作的能力就更加重要，由于各个厂家开发的产品不同，其物理力学性能和与混凝土共同工作能力不同，难以形成统一的标准，因此应该根据厂家提供的技术参数进行设计和应用。

GFRP中的玻璃纤维在碱环境下容易发生腐蚀老化，按照美国标准《锚固于混凝土中的纤维加固复合连接器验收标准》AC320的要求，用加速老化试验方法测试的模拟100年寿命，要求抗拉强度的剩余值不低于原材检验报告的85%，以保证具有足够的耐久性。

不锈钢材质的化学成分比较复杂，不同的材质配比其性能差异较大，因此有必要明确拉接件的材质牌号，其耐久性试验一般采用中性盐雾测试方法。

4.3.6  由于灌浆套筒、灌浆料、钢筋共同形成钢筋接头，因此需要进行配型试验，由接头供应商提供有效的型式检验报告。同时操作方法是否合理也对接头质量影响很大，半灌浆套筒连接钢筋的一端丝扣质量非常重要，为了保证质量，需要对操作工人进行培训，并按照JGJ107的技术要求和厂家的产品说明书正确操作，进行工艺检验合格后，材料方可使用、工人方可上岗。

### 4.3.7  座浆料加水搅拌后成为座浆砂浆，摊铺施工在剪力墙安装部位后，靠墙板自重挤压填满墙下接缝，施工过程需要具有良好的和易性，初凝不早于45分钟，以保证足够的操作时间，一天强度应大于5MPa，以承受楼板传来的荷载，28天强度应该高于所连接的预制构件强度。如果采用自行配置的砂浆，除应满足本条要求外，应由第三方根据所用材料出具设计配合比和试验配合比，现场应严格按照试验配合比进行施工。

## 4.4 其他材料

4.4.1  耐候密封胶主要起防水的作用，同时也能起到防止构件钢筋锈蚀的作用，上世纪八十年代我国装配式大板房没落的一个重要原因是防水性能不足，因此密封胶的防水效果值得重视。

密封胶与混凝土构件的粘接性能决定了其与外墙在温度胀缩下的共同工作能力。如果构件表面存在油性脱模剂的残留物，其隔离作用将会引起结合界面脱胶，进而开裂渗水，因此外墙施胶前，应涂刷底涂界面剂。涂刷底涂界面剂后，一方面能通过底涂界面剂渗入混凝土表面微孔后形成的强大吸附力，增加胶材与混凝土表面的粘接性能；另一方面，也能对混凝土表面形成封闭作用，防止胶材污染墙面深圳属于台风高发地区，因此本规程推荐使用底涂界面剂。

构件安装难免存在一定的误差，造成胶缝的大小不一，影响建筑立面美观，如果胶材凝固后具有可涂饰性，就可以用油漆或涂料修饰胶材表面，使接缝整齐美观。聚氨酯胶材受紫外线照射容易老化，出现龟裂、粉化现象，如果表面的涂饰可以阻挡部分紫外线能量的吸收，就可以适当延长密封胶的寿命。胶缝表面不宜采用真石漆等刚性涂料完全覆盖，否则反而会导致刚性涂料在胶缝部位开裂，影响建筑美观。

MS胶（硅烷改性聚醚树脂）材料是近三十年兴起的PC构件专用密封胶，在国内尚属于新技术、新材料，万科集团引入国内后已经大量应用，使用效果良好，但还没有形成相关标准， 宜采用装配式MS胶和高性能聚氨酯胶等具有低模量、高弹性恢复率特性材料，有效缓和接缝定位后拉伸或压缩应力的传导，降低接缝两侧混凝土的拉升和压缩应力、减少粘接失效，防止粘接开裂渗水，达到良好的密封效果。该产品引入国内后已经逐渐国产化，经济性已经大大提高。

硅酮密封胶的粘接性和耐候性虽然较好，但由于硅油的存在，会发生小分子释出和迁移，在墙面产生静电后吸附空气中的颗粒物并产生化学反应，造成墙面污染，难以清理，并且VOC排放超标不符合环保要求，因此不推荐采用硅酮性质的密封胶，但可以证明不含硅油的除外。

4.4.2  夹芯保温剪力墙技术在全国已经大量普及，被证明是一项优良的节能技术方案，可以实现与建筑主体同寿命，随着节能要求的不断提高，该技术也适用于深圳等亚热带地区。其中的保温材料推荐使用XPS挤塑板。由于有外叶墙的保护和隔火作用，燃烧性能满足B2级即可。

4.4.3  当存在墙板接缝需要在室内打胶密封时，可以采用普通的密封胶，但需要控制小分子释放对室内环境的污染。

## 4.5材料管理

4.5.1  装配式建筑大量使用新型材料，具有一定的专业性，管理人员应该接受培训。

4.5.3  灌浆料、座浆料和密封胶吸收空气中的水分后会硬化变质，具有保质期，且需要在避光、通风、防潮条件下保存。

# 5 套筒剪力墙设计要求

## 5.1 一般规定

5.1.2  剪力墙设计应该以平面内受力为主。

5.1.5  按照《建筑防火设计规范》GB50016的要求，剪力墙耐火极限应满足4小时以上的要求，因此对于外剪力墙的内叶墙应满足此要求，对于外叶墙应按照门窗的耐火时间要求，不小于0.5小时，且外叶墙厚度不应小于50mm。

## 5.2 建筑平面设计

5.2.1  预制构件做得越零碎，会导致构件生产成本和安装成本急剧上升，因此宜采用大开间、大进深的方案，提高建筑经济性。

5.2.2  为了保证结构安全，需要保证建筑抗侧力构件传力的连续性，不应该为了追求美观而放弃结构安全，因此明确不应采用转角窗来割断上下剪力墙。飘窗对于增加室内面积有一定的作用，但使得建筑经济指标严重失真，同时对于建筑节能来说是非常不利的“耗能构件”，因此不宜推广。飘窗起源于东南亚地区的窗外遮阳筒，引用到香港后，改为把窗户安装在出挑的外端，虽然存在不节能和渗漏风险，但为了增大居住面积改善生活条件，选择接受其中的弊端。但我国大陆的居住面积指标远大于香港，仍采用飘窗增加使用面积的方法，实不可取。

## 5.3 立面、外墙设计

5.3.2  如果外剪力墙采用室外侧朝下的卧式生产方法，可以方便制作清水混凝土、反打瓷砖、反打石材、装饰混凝土、图案混凝土等外装饰效果，并且减少现场二次施工节省材料和人工，防止出现后贴装饰脱落的风险；如果在构件厂采用后粘贴方法进行装饰施工，质量优于现场粘贴且较有保证，设计时均应对构件外立面进行装饰的区域位置和排版划分给出详图。

5.3.3  对于不采用夹芯保温的外剪力墙，其防水要求与现浇结构基本相当，或者为了增强防水效果，需要增加额外的防水层或防护层才能做出内高外低的防水企口，是一个技术难点，如果采用夹芯墙板则很容易实现防水构造，同时兼顾了保温节能要求，因此推荐采用夹芯保温的形式。

5.3.4  当外墙全部为连续的钢筋混凝土，且相应的防水构造有保证时，可以取消室外的防水砂浆，涂刷防水涂料即可。

## 5.4 剪力墙的设计技术要求

5.4.2  当建筑层数较低时，剪力墙厚度较小，可以采用单排配筋，对于单排套筒的外剪力墙，应进行平面外的受力验算，一般只需要对底层、顶层的最不利部位进行验算。美国对于高层建筑的“一字型”剪力墙仍采用单排套筒，国内由于研究不足，暂不纳入本标准，对于8层和24米以下的多层建筑，可以使用单排套筒剪力墙。

5.4.3  由于水平连接缝为关键节点部位，因此为防止砂浆收缩产生裂缝，应采用补偿收缩砂浆。

5.4.4  竖向钢筋可以采用“根数以少代多、直径以粗代细”的原则，国外剪力墙竖向配筋一般集中在两端，可以形成更大的力臂，从而节省钢筋，并且减少了套筒数量，能够降低构件生产和施工难度，易于保证建筑实体质量。但由于国内对这类剪力墙的研究不足，目前国内剪力墙要求竖向分布筋水平间距不大于300mm，对竖向受力钢筋的水平间距按照国内现浇规范标准。

5.4.5  根据中国建筑科学研究院、清华大学、哈尔滨工业大学、同济大学等科研机构的试验研究，剪力墙的边缘构件可以进行预制，其结构性能和耗能水平并不低于现浇结构，按照《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定，边缘构件的钢筋采用灌浆套筒连接时，应该每根钢筋都要对应连接。

5.4.6  预制构件之间进行结构连接的预埋件和连接件，应视为结构的一部分，其耐久性和防火性能应该与结构的要求相同。

5.4.9  暴露在露天环境的预埋件极易锈蚀，油漆容易剥落，不但影响结构性能，也影响建筑立面的美观，国外一般采用不锈钢制品。

5.4.10  预制构件的钢筋位置比较准确，按照《混凝土结构规范》GB50010的规定，采用工厂化生产的预制构件，可适当减小混凝土保护层的厚度，但不宜太薄。按照传统预制构件做法，一般比现浇结构的保护层可以减少5mm。

5.4.11  剪力墙底部采用连通腔连续灌浆法施工时，墙体下表面宜做成平面，如果墙体下表面凸凹不平，会导致气泡无法排出影响结合面受力性能，此条与国内其他标准的要求有所不同。但采用座浆法施工时，下部的粗糙面可以与座浆砂浆中的骨料充分咬合，提高接缝水平抗剪的摩擦系数，宜设计为粗糙面。

# 6 构件制作与运输

## 6.1 一般规定

6.1.2  灌浆套筒和钢筋连接具有专业性，因此此工序的操作人员和质检人员应进行培训，并进行工艺操作检验合格后方可上岗。

6.1.3  夹芯墙板的保温拉接件使用过程中需要规范操作，拉结件与混凝土的共同工作能力与混凝土的配比和质量有很大关系，因此必须进行工艺检验，结果满足设计要求方可生产。

6.1.4  由于构件表面质量与操作技能的关系较大，因此需要进行工艺试验，满足设计要求后方可生产。

6.1.5  经过工艺检验和工艺试验的工序，应形成作业指导书，以保证生产工艺具有一致性。

## 6.2工艺试验和检验

6.2.1  半灌浆套筒的丝扣端属于机械接头，因此要满足《钢筋接连接技术规程》JGJ107的要求，需要进行工艺试验和检验。

6.2.4  灌浆套筒剪力墙属于新工艺，因此有必要进行实操检验，以验证设计方案和生产施工方案的可实施性，在正式工程开始前发现问题并调整方案、培训人员。

## 6.3灌浆套筒剪力墙制作与验收

6.3.3  构件生产时，需要采用灌浆套筒专用的工装进行定位，一般可以保证套筒和伸出钢筋的同心度误差不超过2mm，方便现场施工安装。不使用定位工装往往难以保证钢筋和套筒的位置精度，不但影响施工速度，建筑实体质量也难以保证。

6.3.4  灌浆套筒剪力墙下部套筒高度及以上300mm范围的水平钢筋应该加密，从国内大量案例来看，该部位普遍存在预留插座的线管和接线盒，截断了水平钢筋，存在质量安全隐患，特增加此条文。

6.3.5  吊点和吊具的设计具有一定的专业性，宜采用专业厂家的标准产品，并按照厂家技术手册使用，避免出现安全事故。

6.3.6  即使是采用专业厂家的标准产品，当条件受限时，设计应该采取加强措施，但在实际工程案例中容易被忽略，设计图往往只给了埋件的尺寸和形状，没有给出起吊角度和受力大小的分析，是一个普遍现象，本规程特此强调。

6.3.7  夹芯墙的保温拉接件应该有设计定位图，才能按图施工，实际工程案例中容易被设计单位忽略；下层混凝土的塌落度宜控制在120~180mm，当混凝土的塌落度过小时，拉结件插入后不能保证混凝土回流并紧密包裹拉结件，这是造成保温拉接件锚固不足产生松动的主要原因，拉结件松动对实体工程的质量和安全影响很大。

6.3.8  多数国内标准和图集对露骨料深度的要求为4~6mm，该要求并不准确；当混凝土配比所用的石子粒径不同时，露骨料深度要求不同，根据国外经验，一般以粗骨料粒径的1/3~1/2为宜。

## 6.4预制构件运输

6.4.3  国内多数案例都是采用立放运输，不但装载效率低，而且重心太高也不安全，在具有通行条件时，采用平放转载运输的方法更加经济安全，单构件之间应采用防震垫隔离，防止损坏，一般采用20~20mm厚度的XPS挤塑聚苯板可以堆在6层左右。

6.4.4  对于非组合受力夹芯墙板，外叶墙一般为非受力墙，其自重需要通过保温拉接件转移到内叶墙上，如果外叶墙落地承重，内叶墙就会变为荷载，容易造成拉结件变形过大，甚至折断拉结件。

# 7 预制构件安装

## 7.1一般规定

7.1.2  灌浆套筒和套筒灌浆料必须经过型式检验合格后才能使用，型式检验属于产品性能鉴定的范畴，有严格的监督和实验程序，检验周期在3个月以上，因此，两种产品宜从同一厂家采购。

7.1.3  要求先有专项施工方案，并按照专项施工方案培训操作人员，培训合格后方可上岗。目前国内还缺乏专业的培训机构，一般由灌浆套筒接头产品的提供单位进行培训。

7.1.4  此处强调，是需要总包重视。

## 7.2安装与连接

7.2.1  安装前的技术准备工作非常重要，正确使用安装定位器（七字码）是保证安装精度和质量和提高施工速度的好方法，定位器应提前固定才能有效果，国内很多案例都是在墙板安装后，在靠墙安装固定器，失去了这一工具的作用。

国内多数工程案例没有正确使用安装定位器，或者没有使用安装定位器，采用在墙体下部安装两根斜撑调节墙板位置的方案，在墙板重心之下加载不但具有一定的危险性，而且事倍功半，这是造成作业用具过多、安装效率偏低，施工成本较高的一个重要原因，值得纠正。如果正确使用安装定位器，一般只需要一根斜支撑杆，兼顾支撑和调节的功能，具有良好的经济性，这是国外普遍采用的方法。

7.2.2  由于灌浆管和出浆管可能存在弯折，通光难以检查，采用通气检查（吹烟）的方法效果较好。

7.2.4

2采用座浆法施工时，可以直观地观察和判断墙下接缝是否饱满，及时进行返工处理，不会造成较大的损失。灌浆套筒内采用逐个灌浆的方法，不存在漏浆和泄压的风险，基本可以保证灌浆套筒内的灌浆料100%合格，而连通腔连续灌浆法影响质量的因素过多，难以保证接缝和灌浆套筒内100%合格。这也是美国自从发明了灌浆套筒后，就一直采用座浆后逐个灌浆方法的主要原因。

编制组对比了国外的灌浆操作方法发现，在美国禁止采用连通腔连续灌浆法，加拿大、新加坡也是采用灌浆套筒较多的国家，都是采用美国的方法，唯独日本采用连通腔连续灌浆法，是因为日本建筑工人的专业化分工很细，日本的职业工人具有良好的工匠精神和质量意识，而美国和新加坡的外来劳工素质较低，只能采用简单实用的方法，这和我国农民工素质不高的情况相类似。

灌浆套筒由美籍华裔科学家Alfred A. Yee（余占疏）发明，查阅陈振基博士翻译的Alfred A. Yee的多篇专业文章中，对于墙下接缝部位均为“摊铺砂浆”，也说明他推荐的是座软浆安装的方法。在美国也有采用灌浆料填充墙下接缝的“重力灌浆”做法，是通过在离开构件周围一定距离的围合方式，从墙体的一端倒入灌浆料拌合物，依靠重力梯度不断地流向远端，能够保证墙下充分排气，待接缝灌浆料拌合物固化后，在对灌浆套筒进行逐个灌浆，也能保证接缝和灌浆套筒内100%填充密实。

针对国内建筑行业的职业工人严重不足，以及国内装配式剪力墙施工多数采用“连通腔连续灌浆法”，并普遍存在一定的质量问题这一现状，本规程消化吸收国外技术和管理经验，提出优先采取座浆后逐个灌浆的方法，有利于提高工程质量、降低工程造价。

7.2.4

6 本条是在国内标准中首次明确墙板安装后，接缝和套筒灌浆料填充完成时，防止后续工序扰动的影响接头质量的规定，对于保证接缝和灌浆料质量有指导意义，当采用其它工法时，在具有可靠质量保证的前提下，可以不受本条限制。

灌浆完成后一天已经完全凝固，强度可以达到35MPa，或者满铺的座浆料一天强度可以达到5MPa以上，此时可以在墙上继续加载或者进行钢筋绑扎等工序的作业，灌浆套筒内的灌浆料3天强度可以达到60MPa以上，接头已具备一定的承载能力，墙板已经具备自行稳定的能力，可以撤除斜支撑杆。

7.2.5  标高限位垫片一般采用不同厚度的钢板制作，或者具有足够强度的尼龙塑料制作，垫片宜采用在墙板重心向下放置两组，或者在中心线一侧放置两组，另一侧放置一组的方案，如果三组在一条直线上放置时，或者多于三组时，由于测量误差的影响，可能形成“跷跷板”效应，反而影响墙板的稳定性。

7.2.6.3  封仓用的座浆料一般只有20mm左右厚，保水性极差，容易形成干缩开裂，在灌浆时往往形成漏浆，应进行必要的养护。
7.2.6.4  采用连通腔连续灌浆法很容易出现灌浆套筒不出浆的情况，在一些案例中这一产生质量问题往往被忽视，甚至用砂浆掩盖质量问题。

7.2.6.7  对于出现的质量问题，正确的方法是应该按照预案采取补救措施，对于出浆孔没有拌合物溢出的孔洞，可以等到灌浆料初凝后，用内窥镜检查空腔大小，或采用注水法判断套筒内灌浆料高度，用合金钻头在灌浆料上表面以上10mm处钻直径1CM的孔，打穿混凝土保护层和灌浆套筒，从钻孔处用压力胶枪注入环氧树脂胶，直至出浆孔溢出时为止。

# 8验收规定

8.0.2  套筒灌浆连接接头应用时，必须使用相匹配的灌浆套筒和灌浆料，一般有灌浆套筒与灌浆料的生产单位提供，则生产企业提供的合格型式性能检验报告可以作为验收依据。

在获得合格有效的接头性能型式检验报告后，构件生产和灌浆施工前，应培训操作人员并进行灌浆套筒接头性能的工艺性检验，工艺检验合格后方可进行构件生产和灌浆施工，此周期一般需要60~90天左右方可完成，因此各方的工作组织应有一定的提前量。

8.0.4  质量证明文件包括产品合格证、产品说明书、出厂检验报告（含材

料力学合格报告）。试件制作按JGJ355第5 章的型式检验试件制作，灌浆料应采用有效型式检验报告匹配的灌浆料。考虑到套筒灌浆连接接头无法在施工过程中进行截取抽检，故增加了灌浆套筒进厂（场）时的抽检要求，以防止不合格灌浆套筒在工程中应用。对于埋入预制构件的灌浆套筒，此项工作应在预制构件生产企业灌浆套筒采购入库时进行。

8.0.6  对灌浆料的进场检验，本条挑选了5 个相对重要的指标。

8.0.7  由于剪力墙的灌浆套筒往往都是对构件钢筋进行连接，因此用于工艺检验的套筒和钢筋，应由构件厂提供，以保证钢筋来源和套筒组装质量的一致性。

8.0.9  对于灌浆料试块的28d抗压强度试验报告，需要平均抗压强度大于85MPa才算合格，这是进行验收的重要依据。根据JGJ355标准需要参考《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408的标准进行判定，而JG/T408标准是按照《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GBT17671的试验方法进行检测，GBT17671-1999标准中规定“以一组三个40*40*160的棱柱体上得到的6个抗压强度测得值算术平均值为试验结果。如果六个测定值中有一个超出平均值的±10%，就应该剔出这个结果，而以剩下五个的平均数为结果，如果五个测定值中再有超过他们平均数±10%的，则此组结果作废。”，这里所说的“结果作废”是指需要重新检测，不能出具检测报告，而不是出具检测不合格的报告，在工程实践中，这一条往往被施工单位、监理单位、检测单位忽视，出现误判的情况时有发生。

根据以上规定，如果每个楼层取样只有一组，就有可能由于检测结果作废而无法取得检测结果，无法验收，因此本规程规定每层取样不小于三次。同时建议施工过程适当多留试样，并在标养条件下养护，防止出现试验数据离散性大，导致结果作废的情况出现。

8.0.10  本标准7.2.5条第5款规定，拔出灌浆孔和出浆孔的堵塞头后，需要保持原状，就是为了验收的时候进行观察，因此不能用砂浆或其他材料封堵和涂抹，否则就无法进行观察判断，有作假的嫌疑，反而影响正常验收。

8.0.11  如果从资料反映灌浆料的抗压强度不合格，或者灌浆质量不合格时，就会造成无法对建筑结构工程进行验收。但是否就意味着工程质量不满足结构性能的要求？而且主体结构的鉴定与加固是一个非常复杂的过程，如果灌浆料抗压强度不合格，应该用怎样的技术处理方案进行补救和验收呢？

首先要明确，灌浆料抗压强度不合格，对于灌浆套筒钢筋接头的性能是有影响的，这就需要对灌浆料强度不足的影响进行充分评估，可以采用对比试验法进行检测评估的技术处理方案，并经过监理和设计单位同意后执行。

检测评估方案应该由施工单位或灌浆套筒接头提供单位提供，可以在监理的见证下，采用所用接头的灌浆套筒和灌浆料进行对比试验检测，用施工同样的方法制作不少于一组灌浆套筒接头，并制作多组同条件灌浆料试块进行标养，当试块抗压强度达到原检测资料的强度时，对接头进行抗拉性能试验，如果灌浆套筒接头经过检测仍能满足《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355规定的I级接头性能要求时，经参建各方同意可以进行工程验收。

8.0.12  若对比试验仍不合格，应由设计院根据试验数据复核结构的安全性，若经复核现有接头强度能够满足结构安全性能，经参建各方同意可以进行工程验收。若经复合，接头强度不能满足接头安全性能，应由设计院出具结构加固方案。

当接头性能不满足I级接头要求时（比如钢筋从灌浆料拔出），就需要由设计单位根据接头实际承载能力（拔出时的接头抗拉能力）复核结构的安全性，判断是否满足结构性能要求，作为能否验收的依据；当接头性能虽不能满足I级接头性能，但能够满足结构性能要求时，可以不采取加固措施，对主体结构进行验收。当接头性能不能满足I级接头性能（比如钢筋从灌浆料拔出），也不能满足结构性能要求时，应该对结构进行加固处理，否则不能对主体结构进行验收。

如果实体结构不能满足设计安全的要求，就需要由施工单位提出结构加固方案，一般的施工单位往往没有设计的能力，则需要委托设计单位出具加固方案，并对加固处理后的部位进行重新验收。

在实际工程应用中，影响灌浆料试块的抗压强度的因素较多，比如灌浆料出厂质量不合格、灌浆料储存和运输条件的影响、灌浆料保质期的影响、施工时的水料比影响、施工时的气温影响、试块制作质量的影响、试块养护条件的影响、试验方法的影响等等，都有可能导致灌浆料抗压强度不合格，甚至会出现试验结果作废的情况，很多因素不是来自于灌浆料生产厂家，而在于运输、保管、使用的环节，因此施工单位对于灌浆料的采购、保管、使用、试块制作都应该严格规范管理，马虎不得，如果发现灌浆料变质后造成性能不符合要求，应该坚决报废，否则出现的不良后果是各方都无法承受的。

如果真的出现了试块强度不合格、套筒灌浆不饱满的情况，既不能对工程质量进行彻底的否定，更不能弄虚作假、掩盖事实，关键要用客观的态度进行分析，查明原因，有针对性地采取补救措施。

大多数的灌浆套筒接头产品都存在一定的性能富余程度，比如对于小直径的钢筋，在灌浆料抗压强度不足85MPa的情况下，也有可能达到I级接头，或者在插入长度不足8倍钢筋直径的情况下，也能够满足I级接头的性能要求。但这并不是施工单位抱有侥幸心理的理由，因为施工质量的离散性会抵消掉一些承载能力的富余，还是应该要规范管理。

# 附录A 座浆料性能指标

### A.0.1~ A.0.4 国外剪力墙安装所用的座浆料一般为成品干混砂浆，现场施工操作只需要按照说明书加水搅拌皆可使用，由于国内还缺乏相应的座浆料产品标准和技术规范，本标准给出了座浆料拌合物的性能指标要求供参考。

### 座浆砂浆拌合物要求具有良好的和易性，以便摊铺后修整成形，需要具有保水性能和微膨胀无收缩性能，以防止在硬化过程中出现较大的干缩变形，一般拌合后应在两个小时以内使用完毕。

# Text boxes

SZTT

深圳市建筑产业化协会发布

2018-XX-XX实施

2018-XX-XX发布

灌浆套筒剪力墙安装施工技术规程

（征求意见稿）

SZTB/BIAS XXXX－2018

深圳市建筑产业化协会团体标准